공단 잠정표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-T-2015-1005-R7 (KR형 레일체결장치)

현 행	변 경 (안)	변 경 사 유
4.2 제조 및 가공 4.2.2 가이트플레이트 및 언더플레이트 4) 제품은 자외선에 노출되어도 색상이 변하지 않아야 한다.	4.2 제조 및 가공 4.2.2 가이트플레이트 및 언더플레이트 4) 제품은 자외선에 노출되어도 색상이 변하지 않아야 한다. 다만, 변색 되었을 경우에는 해당 제품에서 3개의 시편을 채취하여 <표3>, <표4>의 기계적 성질에 모두 적합하여야 하며, 소재 시험 항목은 제품을 펠릿(Pellet)화 후 사출 성형하여 시편을 제작하여야 한다. ※ 펠릿(Pellet) : 분쇄하여 만들어진 작은 조각(플라스틱 생산에 사용되는 원재료 형태)	가이드플레이트 및 언더플레이트 자외선 노출 시 변색 관련 품질기준 개선