	공단 표준규격 고무보판 건널목장치	KRSA-1025-R0 제정 2024.06.27. 개정 . . . 확인 . . .

KRSA-1025-R0

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 철도건널목에 사용되는 고무보판 건널목장치에 대하여 적용한다.

1.2 분 류

항 목	분 류	침목 종별	레일 종별	비 고
1.2.1	가황고무 소재	PC침목용	50kg 및 60kg 레일용
1.2.2	재생고무 소재

2. 인용표준

[붙임 1] 참조

3. 필요조건

3.1 재 료

3.1.1 패널

패널은 적용 소재에 따라 각각 [표 1], [표 2]에 적합하여야 한다.

[표 1] 가황고무 소재 패널의 물리적 성질

항 목		물리적 성질
		패널내부	패널표면
인장강도(MPa)		10 이상	15 이상
연신율(%)		300 이상	400 이상
경도(Hs)		65 ± 5	65 ± 5
비중		1.3 ± 0.1	1.2 ± 0.1
탄성계수(kg/㎟)		-65℃ 20.00 이상 18℃ 0.65 이상	-65℃ 20.00 이상 18℃ 0.57 이상
노화시험 (70±1℃, 96시간)	인장강도변화율(%)	± 20	± 15
	신장율변화율(%)	± 20	± 15
	경도변화(Hs)	± 10	-5이상 ＋10이하
내유시험[부피변화율](%) (No.1 기름 23±2℃, 72시간)		-	＋ 10 이하
오존 시험 (40℃, 96시간)		-	NO CRACK

[표 2] 재생고무 소재 패널의 물리적 성질

항 목	물리적 성질	비고
인장강도(MPa)	≥2 MPa	EN12230, ISO37(2017)
연신율(%)	≥25%	EN12230, ISO37(2017)
듀로미터 경도(A-type)	≥65 IRHD or Shore A	ISO48-4(2018)
밀도	≥ 1.1 g/㎤	ISO2781(2008)
반발탄성	≥ 25%	ISO4662(2017)
인열강도 (B method)	≥ 3Nmm-1	ISO34-1(2022)
영구압축줄음률 ((40℃±1)℃, 24시간)	≤50%	ISO815-1(2019)

3.1.2 패널 고정정치

부품의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재)의 SS275에 적합하여야 한다.

3.1.3 고무마개

가황고무용의 고무마개는 패널과 동일하여야 하며 철물의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재)의 SS275에 적합하여야 한다. 단, 재생고무용에는 해당되지 않는다.

3.1.4 기타 재료

기타부속재료는 감독자 승인도면의 재료표에 의한다,

3.2 형 태

(1) 제작자는 감독자로부터 제작도면을 승인받은 후 제품을 생산하여야 하며 형상 치수, 허용오차는 제작도면 및 KS M 6709(고무 방현재)에 의한다.

(2) 본 규격에 명시되지 않은 치수에 대한 허용오차는 KS 일반 공차 이내이어야 한다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 패널

(1) 고무의 재질은 균일하여야 하며, 내부에는 공동, 기포 등이 없어야 한다.

(2) 패널은 압축성형하고 레일 및 궤도 각 단면에 접촉되는 부분은 소정의 치수에 의하여 절단면이 미려하고 유해한 결함이 생기지 않는 방법으로 절단 가공하여야 한다.

(3) 패널에 코일스프링클립 등 레일체결장치와 접촉되는 부분은 치수를 정확하게 제조, 가공하여 패널이 체결장치 등에 간섭되지 않도록 하여야 한다.

(4) 패널하면의 가공은 PC침목의 상면 경사도에 맞추어 정확히 가공하여야 하며, 침목상면과 패널사이에 틈이 발생하여서는 안된다.

(5) 패널상면은 차량 또는 사람 통행시 미끄럼 방지를 위해 복수개의 미끄럼방지용 요철형상(Non-Slip Profile)을 일정한 치수로 균일하게 가공하여야 한다.

(6) 색상은 흑색으로 하여야 한다.

3.3.2 패널 고정장치

(1) 각 부품은 재질이 균일하고 유해한 흠 및 덧붙임이 없어야 한다.

(2) 강판은 소정의 치수로 절단 사용하되 절단면이 미려하여 유해한 결함이 생기지 않도록 하여야 하며, 패널에 흠을 유발하지 않아야 한다.

(3) 패널 길이방향 고정장치중 침목에 의하여 지지되는 부분은 PC침목에 고정될 수 있도록 제작하여야 한다.

(4) 차량 등의 보판 이탈시 복귀를 위하여 패널 양끝부분에 경사판을 설치하여야 하며, 복귀가 용이하도록 경사각도는 20°이하로 제작하여야 한다.

(5) 부착량 500g/㎡이상의 용융 아연도금 처리하여 녹이 나는 것을 방지하여야 한다.

(6) 재생고무용의 패널 고정장치는 패널 양끝의 하부에 설치되는 베이스플레이트로서 패널과 침목을 연결함과 동시에 여러 패널을 연결할 때 사용된다.

3.3.3 고무마개

(1) 고무의 재질은 균일하여야 하며, 내부에는 공동, 기포 등이 없어야 한다.

(2) 고무마개의 색상은 흑색이며, 외관은 유해한 결함이 생기지 않는 방법으로 제작하여야 한다.

(3) 철물은 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재)에 준하여 제작하여야 한다.

3.4 성능 및 겉모양

(1) 건널목 통행차량의 고중량 고충격에도 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.

(2) 제품의 겉모양은 평활하고 균열이나 비틀림 및 유해한 흠이 없어야 하며, 품질은 균일 하여야 한다.

(3) 건널목은 유지보수를 위해 설치 및 철거, 재설치가 용이한 구조이어야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검 사

4.1.1 검사의 분류

(1) 겉모양 검사

(2) 치수검사

4.1.2 검사 방법

(1) 겉모양 및 치수검사는 제품 100조 또는 그 단수를 1로트로 하여 3조를 임의 추출 시행한다. 이 때 1조에 대한 길이기준은 감독자 승인도면에 따른다.

(2) 겉모양 검사는 본 규격에 의하고 치수검사는 승인도면에 의하여 시행하되 특히 패널의 레일접촉부 단면은 변형 및 외형치수 측정의 어려움을 고려하여 레일단면 게이지를 이용하여 측정하여야 한다.

4.2 시 험

4.2.1 시험의 분류

4.2.1.1 패널

(1) 가황고무용 패널

(a) 인장 시험(인장강도, 연신율)

(b) 경도 시험

(c) 노화 시험

(d) 내유 시험

(e) 오존균열 시험

(f) 비중 시험

(g) 탄성계수 시험

(2) 재생고무용 패널

(a) 인장 강도 시험

(b) 연신율

(c) 경도 시험

(d) 밀도 시험

(e) 반발탄성 시험

(f) 인열강도 시험

(g) 영구압축줄음률

4.2.1.2 패널 고정장치

(1) 기계적성질 시험

(2) 화학성분 분석시험

(3) 용융 아연도금 부착량 시험

4.2.1.3 고무마개

패널과 경사판의 시험방법과 동일함.

4.2.2 시험 방법

제품의 시험은 제품 100조 또는 그 단수를 1로트로 하여 임의 3조를 임의 추출하여 시행하여야 한다. 이 때 1조에 대한 길이기준은 감독자 승인도면에 따른다.

4.2.2.1 패널

(1) 가황고무용 패널

(a) 검사담당자가 공인기관에 의뢰하여 3.1.1항의 조건을 만족해야 한다, 다만 시험이 불가한 경우 제작자 또는 외부 설비를 이용하여 검사 및 시험을 시행할 수 있으며, 그 시험결과 이 규격에 적합하여야 한다.

(b) 고무소재 시험은 KS M 6518(가황 고무 물리 시험방법)에 의하여 시험하여야 한다. 다만, 탄성계수 시험은 ASTM C165에 의하고, 비중시험은 KS M 6519(고무 제품 분석 방법)의 시험에 의한다.

(c) 인장시험은 아령형 3호형 시험편을 사용하고, 경도시험은 스프링식 경도시험 A형에 의하여야 한다.

(d) 노화시험은 공기가열 노화시험으로 하되 노화온도 및 시간은 70±1℃ 및 96 시간으로 하고, 오존균열시험은 오존농도 (50±5)pphm 으로 시험온도 40℃에 신장률  20%로 96 시간 폭로 하였을 때 균열이 없어야 한다.

(e) 내유시험은 No.1 기름을 사용하며, 시험 온도 및 시간은 23±2℃ 및 72시간으로 한다.

(f) 용융 아연도금 부착량 시험은 KS D 0201(용융 아연 도금 시험방법)의 시험에 의한다.

(2) 재생고무용 패널

(a) 감독자는 공인기관에 의뢰하여 3.1.1항의 조건을 만족하는지 확인하여야 한다, 단, 시험이 불가한 경우 제작자 또는 외부 설비를 이용하여 검사 및 시험을 시행할 수 있으며, 그 시험결과 이 규격에 적합하여야 한다.

(b) 인장시험 및 연신율은 EN12230 및 ISO 37(2017)에 의하여 시험하여야 한다.

(c) 경도는 Durometer Atype으로 ISO48-4(2018)에 의해 시험한다.

(d) 밀도는 ISO2781(2008)에 의해 시험하고, 반발탄성은 ISO4662(2017)에 의해 시험한다.

(e) 인열강도 시험은 B방식으로 하고 ISO34-1(2022)의해 시험한다.

(f) 영구압축줄음율 시험은 ISO815-1(2019)에 의해 시험한다.

4.2.2.2 패널 고정장치

KS D 3503(일반 구조용 압연 강재)에 의하여 시험하여야 한다.

4.2.2.3 고무마개

(1) 고무재질은 패널과 동일 시험을 시행한다.

(2) 철물은 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재)에 의하여 시험하여야 한다.

4.2.2.4 기타 재료

볼트, 너트 등 부속품 재료의 시험은 KS 규격에 의하여 시행한다.

4.3 합격품질수준

4.1.의 검사 및 4.2.의 시험 결과 이 규격에 적합할 때 합격으로 하고, 이 규격에 적합하지 않을 경우에는 해당 로트 전부를 불합격으로 한다. 다만, 불합격 항목에 대하여는 1회에 한하여 재시험할 수 있으며, 이때 시험편의 수량은 최초 시험의 2배수로 한다.

5. 품질보증

제작자는 제품의 품질을 보장할 수 있도록 재료시험, 생산공정, 완제품 검사 등에 관한 절차를 규정한 품질관리 및 시험 계획서 등 품질관리 지침서를 작성하여 운용하여야 한다.

6. 표시 및 포장

6.1 표시

(1) 제품 적당한 위치에 제작회사명 또는 약호, 제작년도를 표시하여야 한다.

(2) 겉포장에는 제품종별, 수량, 제작회사명 또는 약호, 제작년월 을 표시하여야 한다.

6.2 포장

(1) 제품 포장은 일정수량을 박스 또는 팔레트에 담아 운반 및 적재시 손상되지 않아야 하며, KS T 1002(수송 포장 계열 치수)에 적합하도록 포장하고 밴드를 사용하여 견고히 묶어야 한다.

(2) 일부 제품의 경우 개별 포장을 하되 원활한 납품과 활용을 위하여 감독자와 협의하여 결정하여야 한다.

6.3 기타 필요한 사항

(1) 제품의 구성

(a) 가황고무용의 제품 1조는 단선궤도 침목 2정의 간격(첫째침목에서 셋째침목간 간격)에 해당하는 재료이며 승인도면의 재료표에 의한다.

(b) 재생고무용의 제품 1조는 내측 게이지패널 2개와 양측 필드 패널 2개, 및 베이스플레이트로 구성되며, 단선궤도 침목 3정의 간격으로서 길이는 1.8m(침목간격 600mm)에 해당하는 재료이며 승인도면의 재료표에 의한다.

(2) 곡선부, 분기부 등 특수개소에 부설시는 사전에 부설개소의 도면을 제시하여 제품제작을 의뢰한 후 납품받아 소정의 치수검사를 별도로 시행하되 겉모양 검사는 본 규격에 의한다.

[붙임 1]

인용표준
1. 한국산업표준(KS)	(국내 단체표준 포함)
KS D 0201	용융 아연 도금 시험방법
KS D 3503	일반 구조용 압연 강재
KS M 6518	가황 고무 물리 시험방법
KS M 6519	고무 제품 분석 방법
KS M 6709	고무 방현재
KS T 1002	수송 포장 계열 치수
2. 재료시험방법
ASTM C165	Standard Test Method for Measuring Compressive Properties of Thermal Insulations
EN12230	Surfaces for sports areas - Test method for the determination of tensile properties of synthetic sports surfaces
ISO37(2017)	Rubber, vulcanized or thermoplastic
ISO48-4(2018)	Rubber, vulcanized or thermoplastic
ISO2781(2008)	Rubber, vulcanized or thermoplastic
ISO4662(2017)	Rubber, vulcanized or thermoplastic
ISO34-1(2022)	Rubber, vulcanized or thermoplastic
ISO815-1(2019)	Rubber, vulcanized or thermoplastic

RECORD HISTORY

Rev.0(‘24.00.00)	제정